ICS 71.060.10

G  12

CISIA

中国无机盐工业协会团体标准

T/CISIA XXXXX—XXXX

电子级过硫酸盐 Electronic grade persulfate products （征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国无机盐工业协会  发布

目  次

前  言	III

电子级过硫酸盐	4

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语	4

4 分子式及分子质量	4

5 要求	5

6 试验方法	6

7 检验规则	6

8 标志、标签	7

9 包装、运输、贮存	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国无机盐工业协会提出。

本文件由中国无机盐工业协会标准化工作委员会归口。

本文件起草单位：福建展化化工有限公司 中国无机盐工业协会过硫酸盐分会 厦门胜昔贸易有限公司

本文件主要起草人：XXX

电子级过硫酸盐

- 范围

本标准规定了电子级过硫酸盐的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。本文件适用于电子级过硫酸钠、电子级过硫酸钾、电子级过硫酸铵。

本文件不涉及使用安全性问题,本文件的使用人应负责建立适当的安全健康条款及使用范围的限制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 12268-2012 危险货物品名表

GB/T 12463-2009  危险货物运输包装通用技术条件

GB/T 23940 工业过硫酸盐产品的分析方法

- 术语

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 分子式及分子质量

  - 电子级过硫酸钠

分子式:Na2S2O8

相对分子质量:238.09(按2018年国际相对原子质量)

  - 电子级过硫酸钾

分子式:K2S2O8

相对分子质量:270.33(按2018年国际相对原子质量)

  - 电子级过硫酸铵

分子式:(NH4)2S2O8

相对分子质量:228.18(按2018年国际相对原子质量)

- 要求

  - 外观

白色结晶或粉末。

  - 技术要求

电子级过硫酸钠要求应符合表1的规定。

表1 电子级过硫酸钠技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 电子蚀刻液 |
| 有效含量（Na2S2O8）w/% ≥ | 99.5 |
| 活性氧 w/% ≥ | 6.68 |
| pH（50g/L溶液） ≤ | 4.0～7.0 |
| 铁 w/% ≤ | 0.0003 |
| 氯化物（以Cl计）w/% ≤ | 0.001 |
| 水分 w/% ≤ | 0.10 |
| 锰(Mn) w/% ≤ | 0.00005 |
| 重金属（以Pb计） w/% ≤ | 0.0003 |
| 铵盐（以NH4计） w/% ≤ | 0.02 |

电子级过硫酸钾要求应符合表2的规定。

表2 电子级过硫酸钾技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 电子蚀刻液 |
| 有效含量（K2S2O8）w/% ≥ | 99.5 |
| 活性氧 w/% ≥ | 5.89 |
| pH（50g/L溶液） ≤ | 4.0～6.0 |
| 铁 w/% ≤ | 0.0003 |
| 氯化物（以Cl计）w/% ≤ | 0.002 |
| 水分 w/% ≤ | 0.10 |
| 锰(Mn) w/% ≤ | 0.00005 |
| 重金属（以Pb计） w/% ≤ | 0.0003 |
| 铵盐（以NH4计） w/% ≤ | 0.05 |

电子级过硫酸铵要求应符合表3的规定。

表3 电子级过硫酸铵技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 电子蚀刻液 |
| 有效含量[（NH)4S2O8] w/% ≥ | 98.8 |
| 活性氧 w/% ≥ | 6.93 |
| pH（50g/L溶液） ≤ | 3.5～5.5 |
| 铁 w/% ≤ | 0.0003 |
| 氯化物（以Cl计）w/% ≤ | 0.0001 |
| 水分 w/% ≤ | 0.15 |
| 锰(Mn) w/% ≤ | 0.00005 |
| 重金属（以Pb计） w/% ≤ | 0.0003 |
| 灼烧残渣 w/% ≤ | 0.10 |

- 试验方法

  - 外观检验

在自然光下，于白色衬底的表面皿或白瓷板上用目视法判定外观。。

  - 过硫酸钠含量及活性氧含量的测定

按照GB/T 23940第5章规定的方法进行测定。

  - 过硫酸钾含量及活性氧含量的测定

按照GB/T 23940第5章规定的方法进行测定。

  - 过硫酸铵含量及活性氧含量的测定

按照GB/T 23940第5章规定的方法进行测定。

  - pH的测定

按照GB/T 23940第6章规定的方法进行测定。

  - 铁含量的测定

按照GB/T 23940第7章规定的方法进行测定。

  - 氯化物含量的测定

按照GB/T 23940第8章规定的方法进行测定。

  - 水分的测定

按照GB/T 23940第9章规定的方法进行测定。

  - 锰含量的测定

按照GB/T 23940第10章规定的方法进行测定。

  - 重金属含量的测定

按照GB/T 23940第11章规定的方法进行测定。

  - 铵盐含量的测定

按照GB/T 23940第12章规定的方法进行测定。

  - 灼烧残渣含量的测定

按照GB/T 23940第13章规定的方法进行测定

- 检验规则

  - 一般规定

本文件采用型式检验和出厂检验，型式检验和出厂检验应符合下列规定。

a）要求中规定的所有九项指标项目为型式检验项目。在正常生产情况下，每两个月至少进行一次型式检验。有下列情况之一时，必须进行型式检验：

1）更新关键生产工艺；

2）主要原料有变化；

3）停产又恢复生产；

4）与上次型式检验有较大差异；

5）合同规定。

b）要求中规定的电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）含量、活性氧含量、pH、铁含量、氯化物含量、水分、锰含量、重金属含量共八项指标为出厂检验项目，应逐批检验。

  - 生产企业用相同材料，基本相同的生产条件，连续生产或同一班组生产的同一级别的电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）为一批。每批产品不超过100t。

  - 按 GB/T 6678 的规定确定采样单元数。采样时,将采样器自包装袋的上方斜插入至料层深度的 3/4处采样。将采得的样品混匀后，按四分法缩分至不少于500g，分装于两个清洁干燥的具塞广口瓶或塑料袋中，密封。瓶上粘贴标签，注明:生产厂名、产品名称、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一份作为实验室样品，另一份保存备查，保留时间由生产厂根据实际需要确定。

  - 检验结果如有指标不符合本文件要求时，应重新自两倍量的包装中采样进行复验，复验结果即使只有一项指标不符合本文件要求时，则整批产品为不合格。

  - 采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合本文件。

- 标志、标签

  - 电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）包装上要有牢固清晰的标志，内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、本文件编号及 GB 190规定的“氧化性物质”标志GB/T 191-2008第2章规定的“怕晒”、“怕雨”标志。

  - 每批出厂的电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）都应附有质量证明书。内容包括:生产厂名、厂址、产品名称、等级、净含量、批号或生产日期、产品质量符合本文件的证明和本文件编号。

- 包装、运输、贮存

  - 电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）的内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳扎紧，或用与其相当的其他方式封口,外包装采用复合塑料编织袋,外袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳牢固缝合无漏缝和跳线现象。每袋净含量为25kg或50kg，或根据用户要求协商确定净含量。其包装类别应符合GB 12268-2012中表1的要求，包装件限制质量应符合GB12463-2009中附录A的要求。

  - 电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮。

  - 电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）应贮存在阴凉干燥处，防止日晒、雨淋、受潮。

  - 电子级过硫酸铵（过硫酸钠、过硫酸钾）应避免与易燃、易爆、有机物和其他还原性物质混贮、混运。

_________________________________