ICS 71.060.10

G  12

CISIA

中国无机盐工业协会团体标准

T/CISIA XXXXX—XXXX

三水铝石 alumina trihydrate （征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国无机盐工业协会  发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	1

4 要求	1

5 取制样方法	2

6 试验方法	2

7 检测规则	3

8 标志与标签	3

9 包装、运输、贮存	3

附录A	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国无机盐工业协会提出。

本文件由中国无机盐工业协会标准化工作委员会归口。

本文件起草单位：湖北振华化学股份有限公司 重庆民丰化工集团有限公司 中国无机盐工业协会铬盐分会

本文件主要起草人：XXX

三水铝石

- 范围

本标准规定了三水铝石的成分、质量、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于生产无机铝盐、超细氢氧化铝等。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T6609.2 氧化铝化学分析方法重量法测定灼烧失量

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 6609.2 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分：300℃和1000℃质量损失的测定

GB/T 2007.2-1987 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法

HG/T 3696.1  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第1部分：标准滴定溶液的制备

HG/T3696.2  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第2部分：杂质标准溶液的制备

HG/T3696.3  无机化工产品 化学分析用标准溶液、制剂及制品的制备 第3部分：制剂及制品的制备

- 术语

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 要求

  - 外观

淡黄色粉末。

  - 技术要求

三水铝石技术要求应符合表1的规定。

表1 技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 铝含量（以Al2O3计）, ≥ w/% | 55 |
| 水溶性铬含量（以Na2Cr2O7•2H2O计）， ≤ w/% | 0.1 |
| 水分，≤ w/% | 10 |
| 烧失量，≥ w/% | 33 |

- 取制样方法

按照《GB/T 2007.2-1987 散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法》规定的方法进行测定。

- 试验方法

  - 一般规定

试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和GB/T 6682中规定的三级水。试验中所用标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按HG/T 3696.1、HG/T 3696.2、HG/T 3696.3的规定制备。

  - 外观检验

在自然光下，用目视法判定外观。

  - 铝含量的测定

本标准适用于三水铝石中铝含量的测定。测定范围：三氧化二铝≥55.00%。

三氧化二铝的质量分数测定按附录A中铝的测定方法-EDTA容量法。

以质量百分数表示的三氧化二铝(以Al2O3计)含量w1，数值以%表示，按式(1)计算：

………………………(1)

式中：

c——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升(mol/L)；

V——滴定所消耗的硫酸铜标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升(mL)；

m——试样的质量的数值，单位为克(g)；

M——三氧二铝(1/2Al2O3)的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)(M=50.98)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.5%

  - 水溶性铬含量的测定

本标准适用于三水铝石中水溶性铬的测定。测定范围：≤0.1%。

总铬的质量分数测定按附录A中总铬的测定方法-滴定法，水溶性铬的含量以（Na2Cr2O7•2H2O）的质量分数W2计，数值以%表示，按（2）式计算：

W2=C×V×M1000m×100.......................（2）

式中

C——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样重量，单位为克（g）；

M——二水重铬酸钠(1/6Na2Cr2O7•2H2O )的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔(g/mol)(M=49.67)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值应不大于0.005%。

  - 水分的测定

本标准适用于三水铝石中水分的测定。测定范围：1%～10%。

水分的质量分数测定按附录A中水的测定方法-重量法

水分以质量百分数w2计，数值以%表示，按式（2）计算：

…………………………………(2)

式中：

m——试样的质量，单位为克(g)；

m1——干燥前试样与称量瓶的质量，单位为克(g)；

m2——干燥后试样与称量瓶的质量，单位为克(g)。

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值大于0.1%。

  - 烧失量的测定

烧失量的测定方法按 GB/T 6609.2规定执行。

- 检测规则

本标准要求中的所有指标项目均为出厂检验项目，应逐批检验。

每批产品不超过50t。

按照GB/T 6678的规定确定采样单元数，采样时将采样器自包装袋的中部垂直插入至料层处采样，每袋所取试样不少于50g。将所采取的样品混匀，用四分法缩分至约500g,分装入两个清洁干燥带磨口塞的广口瓶或自封袋中，密封。瓶上粘贴标签，注明：生产厂名、产品名称、等级、批号、采样日期和采样者姓名。一瓶用于检验，另一瓶保存备查，保存时间根据实际情况确定。

产品应由质检部按本标准的规定进行检验。应保证每批出厂的产品都符合本标准要求。

检验结果如果不符合本标准要求时，应重新自两倍量的采样单元数的包装中采样复验，复验结果不符合本标准要求时，则判定该批产品为不合格。

应采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合标准。

- 标志与标签

  - 标志

三水铝石包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、批号、生产日期、本标准编号及GB/T 191中规定的 “怕雨”等标志。

  - 质量证明书

每批出厂的三水铝石都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、厂址、产品名称、、批号、生产日期、产品符合本标准的证、本标准编号。

- 包装、运输、贮存

  - 包装金三水铝石采用吨袋包装，与客户协商确定包装量。

  - 产品包装，薄膜袋用维尼龙绳或与其质量相当的绳两次扎紧，或用与其相当的其他方式封口。

  - 产品在运输过程中应有遮盖物，防止日晒、雨淋、受潮。

  - 产品应贮存在通风、干燥的库房内，防止日晒、受潮。

  - 产品在符合本标准规定的包装、运输、贮存条件下，自生产之日起保质期不少于18个月。

_________________________________

- 附  录  A

（资料性）

A.1 三氧化二铝的测定方法—EDTA容量法

1.方法提要

样品加酸溶解后，将溶液pH值调至3.0-3.5，加入过量EDTA标准滴定溶液，以PAN为指示剂，调整溶液的pH值在3.5-4.0，用硫酸铜标准滴定溶液滴定剩余的EDTA标准滴定溶液至溶液变为紫色（不计体积），然后加入过量氟化钠，置换出与AI3+配位的EDTA，用硫酸铜标准滴定溶液滴定至溶液变为紫色即为终点。

2.试剂和溶液

硫酸：1+1。

氨水：1+1。

硫酸：1+9。

乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液：c(EDTA)≈0.01 mol/L。

醋酸—醋酸钠缓冲溶液：pH=4.0。

硫酸铜标准滴定溶液：c(CuSO4)≈0.01 mol/L。

PAN—乙醇指示剂：2 g/L。

精密试纸：pH=0.5～5。

氟化钠。

3.分析步骤

试样量分析

称取约0.1g样品，精确至0.0001g，加15mL硫酸（1+1）煮沸溶解，冷却后用蒸馏水定容至100mL容量瓶中，移取10mL于250mL锥形瓶中，加少量蒸馏水，用氨水和硫酸（1+9）调至溶液pH值在2.5～3.5，加20mLEDTA标准溶液，然后加10mL缓冲溶液，置于电炉上煮沸3-5min，取下，补加5mL缓冲溶液，加3-5滴PAN—乙醇指示剂，乘热用硫酸铜标准溶液滴定至紫色，不计读数，加约0.1g氟化钠，加热煮沸2-3min，再用硫酸铜标准溶液滴定至紫色即为终点。

空白试验

随同试样做空白试验。

标样试验

随同试样做标准样品试验。

A.2 总铬的测定方法-滴定法

1.方法提要：

将试样煮沸，使试样中的六价铬盐溶解，在酸性条件下，以邻苯氨基苯甲酸为指示剂，用硫酸亚铁铵标准滴定溶液滴定至溶液变为绿色。

2.试剂

硫磷混合酸溶液：1+1+4

硫酸亚铁铵标准滴定溶液：C[Fe（NH4）2（SO4）2]约为0.1 mol/L

邻苯氨基苯甲酸指示液：1g/L

仪器设备

玻璃砂芯坩埚：G4  250mL

3.分析步骤

称取约10.0克试样（精确至0.0002g），置于250mL烧杯中，加入150mL水，搅拌，加热煮沸3min，用玻璃砂芯坩埚抽滤，用热水洗涤3-5次，滤液转移置500mL锥形瓶中，冷却至室温，加入10mL硫磷混酸，加1mL邻苯氨基苯甲酸指示剂，用0.1mol/L硫酸亚铁铵标准溶液滴定至溶液变为亮绿色即为终点。

A.3 水分的测定方法—热干燥法

1.方法提要

试样置于105℃的烘箱中除去自然吸附的水分后，置于1000℃±25℃马弗炉中烧至质量恒定，根据加热前后样品质量的差值确定灼烧损失。

2.仪器设备

马弗炉：温度能控制在1000℃±25℃。

瓷坩埚50mL。

3.测定方法

称取约5g试样（在105℃烘至恒重的样品），精确至0.0001g，置于预先在1000℃±25℃下烧至质量恒重的瓷坩埚中，放在马弗炉中，从低温开始逐渐升高温度，在1000℃±25℃的马弗炉中烧1h，取出稍冷后放入干燥器中冷却至室温并称量。